6CCSDORPX08-O

Aderência de Candida albicans a materiais reembasadores de próteses removíveis.

Rafael Santiago de Sousa(1), Alana Moura Xavier Dantas(2), Luiz Alberto de Paiva Neto(2), Nicole Freitas Pereira de Melo(2), Yuri Wanderley Cavalcanti(2), Carmem Silvia Laureano Dalle Piagge(3), Rodrigo Otávio de Assunção e Souza(4)

Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Odontologia Restauradora/PROBEX

Introdução: Os materiais reembasadores proporcionam estabilidade e retenção às próteses totais e absorvem parte da energia gerada durante a mastigação e a distribuem aos tecidos de suporte diminuindo o impacto sobre a mucosa de revestimento. Objetivo: Avaliar a aderência de Candida albicans (ATCC 289065) a materiais utilizados como reembasadores de prótese removível. Metodologia: Foram empregados corpos de prova cilíndricos (6x3mm): A- resina acrílica autopolimerizável/controle (Dêncor, Clássico Produtos Odontológicos), B- reembasador macio com glaze (Soft Confort, Dencril Produtos Odontológicos) e C- reembasador duro (Rebase II, Tokuyama). Para montagem do dispositivo de aderência foram adicionados em tudo de vidro estéreis: um corpo de prova; 2mL de Caldo Sabouraud Dextrose e 200µL de suspensão de C. albicans (1,5x106 microrganismos/mL). As amostras foram incubadas a 37ºC, por 24h. Posteriormente, os microrganismos que aderiram ao corpo de prova foram dispersos e diluídos 1.000 e 10.000 vezes para semeadura em placas de agar Sabouraud Dextrose. Após incubação a 37ºC por 24h, determinou-se o total de Unidades Formadoras de Colônia por mililitro (UFC/mL) para cada amostra. A análise estatística se deu pelos testes Kruskal-Wallis e Dunn, com nível de confiança de 95%. Resultados: As médias (x104 UFC/mL) e desvios-padrão obtidos para A, B e C foram, respectivamente: 13,1+10,9; 8,5+6,7 e 9,4+12,5. Não foi observada diferença estatisticamente significante (p>0,05) para aderência de C. albicans entre os materiais testados. Conclusão: A aderência de Candida albicans (ATCC 289065) não variou significativamente entre os materiais analisados. A menor aderência aos materiais reembasadores (B e C), em relação ao controle (A), pode ser justificada pela influência do glaze.

Área Temática: Promoção à saúde e qualidade de vida.