6CCSDORMT01-O

ESTUDO COMPARATIVO DA RADIOPACIDADE DE COMPÓSITOS RESTAURADORES EM FUNÇÃO DE SISTEMAS RADIOGRÁFICOS

Raquel Venâncio Fernandes Dantas(1); Rosângela Marques Duarte(3); Sônia Saeger Meireles(4); Ana Karina Maciel de Andrade(4); Maria Luiza dos Anjos Pontual(4)

Centro de Ciências da Saúde/Departamento de Odontologia Restauradora/MONITORIA

RESUMO

Objetivou-se avaliar a radiopacidade em equivalência de milímetros de Alumínio (eq mm/Al) de oito compósitos restauradores: Fill Magic Flow® (FMF), Esthet X® (EX), Natural Flow® (NF), Fill Magic® (FM), TPH SPECTRUM® (TS), Filtek Z350® (Z350), Filtek Z250® (Z250), Opallis® (O) nos sistemas radiográficos convencional e digital em resolução padrão e alta. Foram confeccionados 5 corpos-de-prova (cp) de cada material e 5 phantoms (correspondentes a 1mm de espessura da coroa de molares). Foram obtidas imagens radiográficas convencionais e digitais de conjuntos de 1 cp, 1 phantom, lâmina de chumbo e penetrômetro de alumínio de 8 degraus, utilizando filme oclusal e placa de armazenamento de fósforo. Foram mensuradas as densidades ópticas dos objetos radiografados (imagens radiográficas convencionais) e os valores de pixel (imagens digitais). Calcularam-se os valores de radiopacidade dos cp e dente através da equação do gráfico de densidade óptica ou do inverso do valor do pixel versus mm/Al. Os dados foram analisados por meio de regressão múltipla linear (p≤ 0,05). Os compósitos Z350, Z250, EX, TS e FM apresentaram radiopacidades semelhantes e significativamente superiores ao esmalte (p<0,001). Enquanto que FMF e O demonstraram radiopacidade semelhante ao esmalte. A resina NF obteve radiopacidade significativamente inferior aos demais materiais e superior à dentina (p<0,05). O sistema convencional apresentou radiopacidade significativamente inferior ao sistema digital em ambas as resoluções (p<0,05). Concluiu-se que a radiopacidade dos compósitos avaliados apresentou diferença entre os sistemas radiográficos convencional e digitais.