6CCSDORMT14-P

ANÁLISE COMPARATIVA DA MICRODUREZA ENTRE DIFERENTES COMPÓSITOS ATIVADOS POR LUZ LED
Pâmela Lopes Pedro da Silva(1); Julyana de Araújo Oliveira(2); Victor França Didier (2) Robinsom Viégas Montenegro(3); Hugo Lemes Carlo(4);
Centro de Ciências da Saúde/ Departamento de Odontologia Restauradora/ MONITORIA

RESUMO
Objetivo: Avaliar o efeito do tamanho da partícula de carga e do tempo de armazenagem na dureza superficial de três compósitos restauradores. Método: Foram confeccionados 60 corpos-de-prova dos materiais Filtek Z250 (3M ESPE); Filtek Z350 (3M ESPE) e Durafill (Heraeus Zulker), os quais foram divididos em 6 grupos (n=10) e armazenados em água destilada pelos períodos de 24 horas e 60 dias a 37ºC. Após cada período de armazenagem as amostras foram submetidas ao teste de microdureza Vickers (Kg/µm2) durante 15s, com uma carga de 25kgF. Os resultados foram submetidos à análise estatística pelos testes de ANOVA (p<0,05). Resultados: Os valores médios e o desvio-padrão para microdureza Vickers variaram entre 64,46 (± 3,30) e 71,07 (± 6,38) para a resina Filtek Z250; 59,60 (± 3,42) e 47,63 (± 4,42) para a Filtek Z350; e 21,69 (± 2,39) e 23,72 (± 3,50) para a Durafill nos períodos de 24 horas e 60 dias, respectivamente. Houve diferença estatisticamente significante em relação à microdureza entre os materiais, tanto no tempo de 24 horas (P=0,000) como após 60 dias (P=0,000). Conclusão: O tempo de armazenagem em água destilada e o tipo de material podem influenciar diferentemente na microdureza de materiais estéticos.

Palavras-chave: Resinas compostas; Polimerização; Fontes de luz.