Alternativas de TÉCNICAS restauradorAs com resina composta em dentes posteriores

MONITORES:

Victor Luiz Gomes Wanderlei (Bolsista)

Gabrielle Abrantes Gadelha (Bolsista)

Luizianny Ingrid Teodosio Gouveia (Voluntário)

PROFESSORES:

Ana Karina Maciel de Andrade

Hugo Lemes Carlo

Robinsom Viégas Montenegro

COORDENADORA DO PROJETO:

Rosângela Marques Duarte

DOR/CCS MONITORIA

O objetivo do presente trabalho foi proporcionar aos alunos, por meio do processo ensino-aprendizagem, o contato em laboratório com diferentes alternativas de técnicas restauradoras com resina composta em dentes posteriores, desenvolvendo-se assim a habilidade manual com o material e o conhecimento teórico. Na literatura científica, há propostas de distintas técnicas restauradoras: uma delas é a tradicional técnica incremental à mão livre; a outra técnica, que vem sendo explorada, é a da matriz oclusal. A técnica da matriz oclusal é indicada, geralmente, quando o elemento a ser restaurado apresentar a superfície oclusal íntegra e a cárie em dentina. A última camada, que recebe a matriz de acrílico, é pressionada levemente contra a resina composta e irá imprimir os detalhes tal qual a superfície oclusal precedente. Essa nova metodologia foi considerada de extrema valia pelos alunos. A inclusão de novas metodologias enriquece o processo ensino-aprendizagem, uma vez que os alunos entram em contato com novas técnicas restauradoras desenvolvendo seu senso crítico e gerando a possibilidade de escolha.

Palavras-chave: Estética Dentária; Resinas Compostas; Matriz de Acrílico.

INTRODUÇÃO

O componente curricular Dentística Pré-Clínica está inserido no 5º período da grade curricular de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba. Possui carga horária de 60 horas semestrais, divididas em 15 horas teóricas e 45 horas práticas. Os seus pré-requisitos são Anatomia Odontológica II e Escultura Dentária. No decorrer do período letivo, os alunos aprendem a restaurar dentes, tanto com materiais de longa experiência clínica (o amálgama de prata que é um material desprovido de estética), como com materiais mais atuais e estéticos, a resina composta.

Devido ao forte apelo estético vivido na atualidade, a busca por um sorriso perfeito, incluindo os dentes posteriores, tem sido rotina na prática clínica. Com o intenso estudo e aprimoramento das propriedades físicas e mecânicas dos materiais adesivos e restauradores, tornou-se possível atender a essa demanda de restaurações estéticas em dentes posteriores em larga escala com as resinas compostas atuais (MICHELON et al., 2009).

A riqueza de detalhes da superfície oclusal dos dentes posteriores constitui certa dificuldade para o profissional quando o mesmo faz uso da técnica da mão livre para restaurar, pois requer mais habilidade manual, bem como o domínio da técnica pelo cirurgião-dentista. Essa dificuldade pode ser superada com o uso da técnica da matriz oclusal, que dispensa o senso artístico e a maior habilidade manual exigida pela técnica de incrementos à mão livre (CONCEIÇÃO, 2005).

É importante que o graduando esteja inteirado sobre as resinas compostas, suas aplicações em dentes posteriores e a técnica que será utilizada em cada situação para que se garanta propriedades mecânicas e estéticas desejáveis.

Este trabalho apresenta alternativas de técnicas executadas no laboratório de Dentística Pré-clínica da Universidade Federal da Paraíba para restaurar dentes posteriores com resinas compostas, quais sejam: a técnica incremental à mão livre e a técnica da matriz oclusal ou matriz de acrílico.

OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho foi proporcionar aos alunos, por meio do processo ensino-aprendizagem, o contato em laboratório com diferentes alternativas de técnicas restauradoras com resina composta em dentes posteriores, desenvolvendo-se assim a habilidade manual com o material e o conhecimento teórico.

METODOLOGIA

Para a busca de artigos científicos, utilizaram-se sites eletrônicos como Pubmed, Scielo, Bireme, com as seguintes palavras-chave: Estética Dentária; Resinas Compostas; Matriz de Acrílico e Restauração Dental.

Na literatura científica, há a proposta de técnicas restauradoras alternativas: uma delas é a tradicional técnica incremental à mão livre; a outra técnica, que vem sendo explorada, é a da matriz oclusal. 	A técnica da matriz oclusal é indicada, geralmente, quando o elemento a ser restaurado apresentar a superfície oclusal íntegra e a cárie em dentina. A partir da superfície oclusal, obtêm-se uma matriz de resina acrílica, que deve ser incolor, para que a luz alcance a última camada de resina composta. Os incrementos mais profundos devem ser colocados da forma convencional, com pequenos incrementos oblíquos. A última camada, que recebe a matriz de acrílico, é pressionada levemente contra a resina composta e irá imprimir os detalhes tal qual a superfície oclusal precedente (ANDRADE et al., 2004).

Na prática pré-clínica, foi realizada a comparação entre as técnicas restauradoras, como forma de estimular o aluno a decidir qual tratamento clínico a ser indicado para cada paciente. Esse novo método foi avaliado pelos alunos por meio de questionário.

RESULTADOS

Com base na necessidade do paciente e na aptidão técnica, os alunos poderão decidir qual é a melhor opção para restaurar os dentes posteriores com resina composta. Após entrevista, essa nova metodologia foi considerada de extrema valia pelos alunos.

CONCLUSÃO

A inclusão de novas metodologias enriquecem o processo ensino-aprendizagem a medida que os alunos entram em contato com novas técnicas restauradoras desenvolvendo seu senso crítico e gerando a possibilidade de escolha. A escolha, nesse caso, deve ser vista como a capacidade crítica de tomar decisão ao vivenciarem condições clínicas diferentes.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. K. M. et al. Restauração estética posterior pela técnica da matriz de acrílico. RGO, v. 52, n. 3, p.184-186, Jul/Ago/Set. 2004.

CONCEIÇÃO E.N., MASOTTI A, HIRATA R. Reproduzindo função e estética com compósitos diretos e indiretos em dentes posteriores, In: CONCEIÇÃO, E.N. et al. Restaurações Estéticas: compósitos, cerâmicas e Implantes. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2005: cap 5, p. 103-43.

DENTÍSTICA PRÉ-CLÍNICA. Disponível em: www.ccs.ufpb.br/dor/dentistica. Acesso em: 31/08/11.

MICHELON, C. et al. Restaurações diretas de resina composta em dentes posteriores –

considerações atuais e aplicação clínica. RGO, v. 14, n. 3, p. 256-261, Set/Dez. 2009.